技术要求

一、会议桌（1张）

1.面材：选用优质AAA级的0.8mm厚实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；

2.基材：采用符合国家E0级标准“福人”、“大亚”、“露水河”品牌中纤板，甲醛释放量≤0.050mg/m³；含水率符合国际标准，控制在8%-12%之间经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理，化学性指标需达到国标相关标准；

3.封边：与贴面用材种类相同的天然木质封边条，用封士那油(SEALER)进行封固，防止其吸收外界水分；表面平整，纹理自然，切口无毛边，附着力强；

4.胶水：选用优质环保胶水，符合国际E0级环保标准；

5.油漆：采用“华润”、“易凃宝”、“大宝”品牌环保水性漆，游离甲醛、苯系物总和、VOC含量都符合国家强制环保要求，五底三面工艺，漆膜丰满，质感透亮，不褪色，无异味；

6.工艺：台面为70mm加厚设计，配金属盖板；

7.五金配件：桌面配置集成电路板配多功能线盒（2个5孔插座；HDMI、网络、电话各1个）功能齐全。国内优质缓冲门铰，托底反弹导轨；桌身下部开两处检修门，便于下部设备走线安装、维护。

二、会议椅（40张）

1.面料：采用“阳光”、“卡森”、“瑞新”品牌优质头层牛皮，厚度≥1 .2mm，经过经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理；色牢度好，防水性强，通过拉力、弹力、耐挠、脱色、耐摩擦测试；

2.海绵：采用“东亚”、“多彩”、“佳志”品牌或同等档次的高密度高弹力原生切割定型海棉，软硬适中，不易变形，达到国家阻燃标准；

3.椅架：背板和坐垫板材采用木皮压制而成的高密度夹板（厚度12mm~15mm），含水率≤9%，11层经纬交织，经高温蒸煮、高温层压。试摔刚性好、不变形、不虫蛀、不霉变。

4.弓形架：高标准电镀架，2.0mm壁管厚度,直径25mm，不可升降，可承重28OKG。

三、茶水柜（1张）

1.饰面：选用优质AAA级的0.8mm厚天然胡桃木实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；

2.基材：采用“福人”、“大亚”、“露水河”品牌中纤板，符合国家E0标准（甲醛释放量≤0.050mg/m³）；含水率符合国际标准，控制在8%-12%之间经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理，化学性指标需达到国标相关标准；

3.封边：与贴面用材种类相同的天然木质封边条，用封士那油(SEALER)进行封固，防止其吸收外界水分；表面平整，纹理自然，切口无毛边，附着力强；

4.胶水：选用优质环保胶水，符合国际E0级环保标准；

5.油漆：采用“华润”、“易凃宝”、“大宝”品牌环保水性漆，游离甲醛、苯系物总和、VOC含量都符合国家强制环保要求，五底三面工艺，漆膜丰满，质感透亮，不褪色，无异味；

6.五金配件：采用“BMB”、“海蒂诗”、“DTC”品牌优质五金件，结实耐用不生锈，带阻尼静音缓冲功能，结构简单，连接牢固；

四、演讲台（1张）

1.饰面：选用优质AAA级的0.8mm厚天然胡桃木实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；

2.基材：采用“福人”、“大亚”、“露水河”品牌，符合国家E0标准（甲醛释放量≤0.050mg/m³）；含水率符合国际标准，控制在8%-12%之间经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理，化学性指标需达到国标相关标准；

3.封边：与贴面用材种类相同的天然木质封边条，用封士那油(SEALER)进行封固，防止其吸收外界水分；表面平整，纹理自然，切口无毛边，附着力强；

4.胶水：选用优质环保胶水，符合国际E0级环保标准；

5.油漆：采用“华润”、“易凃宝”、“大宝”品牌环保水性漆，游离甲醛、苯系物总和、VOC含量都符合国家强制环保要求，五底三面工艺，漆膜丰满，质感透亮，不褪色，无异味；

6.五金配件：采用“BMB”、“海蒂诗”、“DTC”品牌的优质五金件，结实耐用不生锈，带阻尼静音缓冲功能，结构简单，连接牢固；

备注：本需求清单内所列品牌均为参考品牌，供应商可替换为同等品质品牌产品。